| Marmi Mauri s.r.l. Via Bernina, 1270 23020 Lanzada (SO) - ITALIA Anno:2018 |
| --- |
| Norma di riferimento: EN 1341/2013 Prodotto: Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne Denominazione della pietra secondo EN 12440: Nome tradizionale: Verde Vittoria Nome petrografico: serpentinite Luogo d’origine: Lanzada (Sondrio, Lombardia), Italia Destinazione d’impiego: impiego pedonale e veicolare |
| Caratteristiche: | Valori dichiarati |
| Resistenza a flessione EN 12372 | Valore minimo atteso 49,46 MPa Valore medio 55,27 MPa Scarto tipo 2,89 MPa |
| Resistenza a flessione (dopo cicli di gelo) EN 12371 | Valore minimo atteso 46,33 MPa Valore medio 54,44 MPa Scarto tipo 4,08 MPa |
| Resistenza allo Scivolamento/slittamento EN 1341 Appendice D Finitura Piano Sega Finitura Piano Sabbiato Finitura Piano Fiammato | 75 USRV 84 USRV 71 USRV |
| Resistenza all’abrasione EN 1341 Appendice C | Valore medio 18,25 mm Scarto tipo 0,52 mm |
| Altre caratteristiche volontarie: | Valori dichiarati |
| Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica EN 13755 | Valore medio 0,09 % |